Technical specification (Технічна специфікація)

Reinforced concrete pole СВ 10,5-5 or equivalent

Стійка залізобетонна СВ 10,5-5 або еквівалент

Please note that numerical parameters shall be indicated for proposed model(s). Provided parameters must be supported by the relevant document(s), namely (a declaration, certificate, catalogues, data sheets, drawings, manuals, or any other document confirming the fulfillment of the specified)./Будь ласка, зверніть увагу, що числові параметри повинні бути вказані для запропонованих моделей. Надані параметри повинні бути підтверджені відповідним документом(ами), а саме (декларацією, сертифікатом, каталогами, специфікаціями, кресленнями, інструкціями або будь-яким іншим документом, що підтверджує виконання зазначених вимог)

| Item name | Quantity, pcs. | Delivery point | Vendor addresses of aftersales support in Ukraine |
| --- | --- | --- | --- |
| Reinforced concrete pole СВ 10,5-5 or equivalent Стійка залізобетонна СВ 10,5-5 або еквівалент | 2000 | Mykolaiv region |  |

| No | TECHNICAL DATA ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | Data/значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | Required by the Customer Необхідне Замовнику | Guaranteed by the Supplier Гарантоване постачальником |
| 1 | Type designation, model Тип, модель | Reinforced concrete pole СВ 10,5-5 or equivalent |  |
| 2 | Manufacturer, country of origin Виробник, країна походження | Shall be filled by supplier |  |
| 3 | Compliance with standards Відповідність стандартам | DSTU BV. 2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-2:2009 |  |
| 4 | Length L, mm Довжина L, мм | 10500 |  |
| 5 | Geometric dimensions headband. mm Геометричні розміри оголовнику, мм | 200-180-190 |  |
| 6 | Geometric dimensions of the butt. mm Геометричні розміри комель, мм | 200-180-280 |  |
| 7 | Brand of concrete Марка бетону | В25 |  |
| 8 | Calculated bending moment. kN/m Розрахунковий вигинаючий момент. кН/м | 50 50 |  |
| 9 | Strength control moment. С=1,4, кN/м Контрольний момент по міцності, при С=1,4, кН/м | 900 900 |  |
| 10 | Control moment for crack resistance, кN/м Контрольний момент по тріщиностійкості, кН/м | 500 500 |  |
| 11 | Rigidity control moment, кN/м Контрольний момент по жорсткості, кН/м | 500 500 |  |
| 12 | Amount of concrete, m3 Кількість бетону, м3 | 0,472 0,472 |  |
| 13 | Weight, kg Маса, кг | 1180 1180 |  |
| 14 | Provision of a technical passport Надання технічного паспорту | Yes |  |
| 15 | The length of the grounding conductor, not less Довжина заземлюючого провідника, не менше | 2m 2м |  |
| 16 | Providing a copy of the Certificate of Compliance valid at the time of disclosure Надання копії Сертифікату відповідності, чинного на момент розкриття | Necessarily Обов’язково |  |
| 17 | Minimum service life Мінімальний термін служби | 25 years |  |
| 18 | Warranty period Гарантійний термін | Not less than 3 years Не менше ніж 3 роки |  |